# Рубероид: виды и применение

Спрос на рубероид среди потребителей не уменьшается, несмотря на появление в последнее время большого количества новых кровельных и гидроизоляционных материалов. Популярность рубероида обеспечивается его дешевизной, простотой монтажа и отличными эксплуатационными характеристиками. Рубероид применяют как при кровельных работах, так и для гидроизоляции фундаментов, балок, лаг и т.д.

## Изготовление рубероида

Традиционный рубероид на основе мастик из битума начали производить в начале 20 века. Технология изготовления рубероида с тех пор практически не изменилась: слой кровельного картона пропитывается мягким легкоплавким строительным или дорожным битумом с температурой размягчения 34 – 50 градусов, а затем с обеих сторон наносится слой тугоплавкого битума с температурой размягчения не ниже 80 градусов, содержащий порошок на минеральной основе. Порошки-наполнители на основе песка, известняковой или доломитовой муки, талька или гипса используются для повышения теплостойкости и влагостойкости покрытия. Затем верхняя часть посыпается песком либо тальком для предотвращения слипания слоев в процессе хранения, а полотно наматывается в рулоны. В результате получается надежный и долговечный гидроизоляционный материал – рубероид.

## Маркировка рубероида

Рубероид по сфере применения делится на подкладочный и кровельный, отличаются они толщиной картона и посыпкой. Посыпка у кровельного рубероида крупнее, чем у подкладочного, картонный слой также более толстый. Еще они могут отличаться не только толщиной картонного основания и размером зерен посыпки, но и толщиной битумного покрытия. 

При производстве рубероида приняты следующие типы обозначений:
1. Материал: «Р» - рубероид.
2. Назначение: «К» - кровельный, «П» - подкладочный.
3. Вид посыпки: «К», «М», «П», «Ч» - крупнозернистая, мелкозернистая, пылевидная, чешуйчатая.
4. Плотность картонной основы: 300, 330, 350, 400 г/м2.

## Основные виды рубероида и их применение

РКП-300, РКП-350 - мягкий кровельный рубероид с пылевидной посыпкой с обеих сторон полотна. Применяется в качестве как верхних, так и нижних слоев кровли, а также при гидроизоляции строительных конструкций.
РПП-300 – мягкий подкладочный рубероид с пылевидной посыпкой с обеих сторон. Применяется только для нижнего слоя кровельного ковра. 
РКП-350У – кровельный рубероид с увеличенной толщиной битумного покрытия.
РКК-400 – кровельный рубероид с крупнозернистой посыпкой. Применяется в качестве верхнего слоя кровли.

## Разновидности рубероида

Разновидностями рубероида являются следующие материалы:
1. Пергамин – рулонный материал, получаемый путем пропитки битумами кровельного картона.
2. Толь – картон, пропитанный дегтем с минеральной посыпкой с двух сторон.
3. Рубемаст – отличается от рубероида повышенным содержанием битума на внутренней стороне. Укладывается методом подплавления нижнего слоя.
4. Стеклорубероид – рубемаст с основой из стекловолокна.
5. Еврорубероид – модифицированный рубероид на основе стекловолокна, с пропиткой наружного слоя из смеси битума и полимерных добавок. Наносится методом наплавления, имеет повышенный срок службы.